CH82型高压密封复合介质电容器 特征与用途 - 金属外壳，陶瓷绝缘子全密封结构，防潮性和散热性能好。 - 有25个壳号，额定电压范围：2KV ～ 100KV；标称电容量范围： 0.01µF ～ 10µF. - 具有耐高电压，高绝缘电阻等电性能。 - 用于直流和脉动电路的各种电子设备中。 技术与性能指标 - 详细规范：SJ660-73 - 气候类别：55/085/10 - 电容量允许偏差：±5%;±10% - 损耗角正切：≤ 0.01 - 绝缘电阻： UR ≤0.1µF ≥10000MΩ UR > 0.1µF ≥2000S - 耐电压： UR ≤30KV 1.5UR UR > 30KV 1.2UR. 额定电压、标称电容量与尺寸见下表： 外壳编号; 外形尺寸mm; 最大 重量 KG. l; L 不大于; b; B 不大于; h. 公称; 公差; 公称; 公差; 公称; 公差. 1; 45; +2; 53; 25; +2; 32; 50; +2; 0.25. 2; 70; ±3; 0.3. 3; 65; ±3; 73; 35; 42; 0.5. 4; ±3; 110; 0.8. 5; 75; 85; 55; 65; 85; 1. 6; 130; 1.2. 7; 90; 105; 65; 76; 110; 1.5. 8; 130; 140; 2. 9; 145; 2.8. 10; 145; 154; 100; 112; 4. 11; 190; ±5; 5. 12; 215; 7. 13; 200; ±5; 105; 9.5. 14; 270; 70; 235; 10.5. 15; 325; ±8; 14. 16; 120; 280; ±5; 17. 17; 325; ±8; 22. 18; 365; ±8; 105; 215; ±5; 18. 19; 145; 25. 20; 320; 120; 385; ±8; 35. 21; 350; 180; ±5; 50. 22; 445; 145; ±3; 215; ±5; 30. 23; 335; ±8; 50. 24; 370; 55. 25; 540; 310; ±8; 90. 额定电压 KV; 标称电 容量 µF; 外壳编号; 引出头尺寸mm. h1 不大于; D 不大于; d; A. 公称; 公差. 2; 0.22; 1; 21; 15; -; 20; ±3. 0.47; 2. 1; 3; 34. 2; 4. 4; 6; 35; 22; M4. 8; 8; 70; ±4. 10; 9. 3; 0.1; 1; 21; 15; -; 20; ±3. 0.22 0.47; 2.3. 1; 4; 34. 2; 6. 4; 9; 3.5; 22; M4; ±4. 6; 70. 10; 10. 4; 0.047; 1; 27; 15; -; 20; ±3. 0.1; 2. 0.22; 3; 34. 0.47; 4. 1; 6; 35; 22; M4; ±4. 2; 8; 70. 4; 10. 6; 10. 6.3; 0.01; 3; 27; 15; -; 34; ±3. 0.047. 0.1. 0.22; 4. 0.47; 6; 40; 27; M4; ±4. 1; 9; 70. 2; 10. 4; 11. 8; 0.1; 5; 34; ±3. 0.22; 6. 0.47; 8; 70; ±4. 10; 0.01; 5; 50; 27; 34; ±3. 0.022. 0.047. 0.1; 6. 0.22; 7; 45. 0.47; 9; 70; ±4. 1; 10. 2; 11. 15; 0.01; 7; 70; 27; M4; 45; ±3. 0.022. 0.047. 0.1. 0.22; 9; 42; 70; ±4. 0.47; 11. 1; 15; 140; +8 -4. 2; 16. 20; 0.1; 9; 93; 42; 70; ±4. 0.22; 11. 0.47; 14; 140; ±8 -4. 1; 16. 2; 17. 4; 21; 150. 30; 0.047; 10; 120; 42; M5; 80. 0.1; 11. 0.22; 12. 0.33; 16; 140. 0.47. 1; 20; 150. 2; 21. 40; 0.1; 13; 140; 65; M5; 110. 0.22; 18; 170. 0.33; 19. 0.47; 22. 1; 24. 60; 0.1; 19; 170; 110; 205. 0.22; 22; 282. 0.33; 23. 0.47; 24. 80; 0.047; 19; 230; 205. 0.1; 22; 282. 0.22; 24. 100; 0.047; 22; 240. 0.1; 24. 0.22; 25..

电　话：0392-3291332, 传真：0392-3291331
邮 编：458000                   地址：河南省鹤壁市淇滨区