CA306型180℃非固体电解质固定钽电容器 特征与用途 本产品为耐高温非固体钽电解电容器，适用于深井钻探等耐高温电子设备。 技术与性能指标 - 环境温度：-55℃ ～ 180℃ - 电容量允许偏差：±10%;±20% - 损耗角正切： 额定电压（V）; 标称电容量µF. ≤33; 47 ～ 68; 100 ～ 330; 470 ～ 680. 损耗角正切 tgδ（%）. 10 ～ 25; 15; 25; 40; 50. 40 ～ 100; 12; 20; 30; 40. - 漏电流：(20℃) I0≤0.002CRUR(µA) (180℃) I≤0.04CRUR(µA) - 寿命试验后的性能：电容量△C/C≤35% 损耗角正切 ≤2 倍规定极限值 漏电流 ≤2 倍规定极限值 额定电压、标称电容量与尺寸 +85℃额定电压( V ); 10; 16; 25; 40; 63; 100. +155℃额定电压( V ); 6.3; 10; 15; 25; 40; 63. +180℃额定电压( V ); 6.3; 10; 13; 20; 32; 50. 外壳 编号; 外形尺寸MM; 最大 重量 (g); 标称电容量µF. d; D×L. 1; 0.6; 5×14; 5; 6.8 10 15 22 33 47; 1.0; 6.8. 1.5; 10. 2.2; 15. 3.3; 22. 4.7; 33.; 1.0; 4.7. 1.5; 6.8. 2.2; 10. 3.3; 15. 22.; 1.0; 4.7. 1.5; 6.8. 2.2; 10. 3.3; 15.; 1.0; 3.3. 1.5; 4.7. 2.2; 6.8.; 1.0; 3.3. 1.5; 4.7. 2.2.. 2; 0.6; 6×16; 7; 68 100; 47 68; 33 47; 22 33; 10 15; 6.8 10. 3; 0.8; 8×16; 10; 150 220; 100 150; 68 100; 47; 22; 15. 4; 0.8; 8×22; 11; 330; 220; 150; 68 100; 33; 22. 5; 0.8; 10×22; 15; 470; 330; 220; 150; 68 47; 33 47. 6; 0.8; 10×25; 17; 680; 470; 330; 220; 100; 68. 注：电容量、损耗角正切的测量频率为100Hz.

电　话：0392-3291332,13503929402 地址：鹤壁市红旗街121号 国营第七九四厂