CA306型180℃非固体电解质固定钽电容器 特征与用途 本产品为耐高温非固体钽电解电容器，适用于深井钻探等耐高温电子设备。 技术与性能指标 环境温度：-55℃ ～ 180℃ 电容量允许偏差：±10%;±20% 损耗角正切： 额定电压（V） 标称电容量µF ≤33 47 ～ 68 100 ～ 330 470 ～ 680 损耗角正切 tgδ（%） 10 ～ 25 15 25 40 50 40 ～ 100 12 20 30 40 漏电流：(20℃) I0≤0.002CRUR(µA) (180℃) I≤0.04CRUR(µA) 寿命试验后的性能：电容量△C/C≤35% 损耗角正切 ≤2 倍规定极限值 漏电流 ≤2 倍规定极限值 额定电压、标称电容量与尺寸 +85℃额定电压( V ) 10 16 25 40 63 100 +155℃额定电压( V ) 6.3 10 15 25 40 63 +180℃额定电压( V ) 6.3 10 13 20 32 50 外壳 编号 外形尺寸MM 最大 重量 (g) 标称电容量µF d D×L 1 0.6 5×14 5 6.8 10 15 22 33 47 1.0 6.8 1.5 10 2.2 15 3.3 22 4.7 33 1.0 4.7 1.5 6.8 2.2 10 3.3 15 22 1.0 4.7 1.5 6.8 2.2 10 3.3 15 1.0 3.3 1.5 4.7 2.2 6.8 1.0 3.3 1.5 4.7 2.2 2 0.6 6×16 7 68 100 47 68 33 47 22 33 10 15 6.8 10 3 0.8 8×16 10 150 220 100 150 68 100 47 22 15 4 0.8 8×22 11 330 220 150 68 100 33 22 5 0.8 10×22 15 470 330 220 150 68 47 33 47 6 0.8 10×25 17 680 470 330 220 100 68 注：电容量、损耗角正切的测量频率为100Hz

电　话：0392-3291332,13503929402 地址：鹤壁市红旗街121号 国营第七九四厂